На правах рукописи

Хассан Сулейман Али

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КРАШЕНИЯ

И ПЕЧАТАНИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ

БИФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ АКТИВНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ

Специальность 05.19.02  Технология и первичная

обработка текстильных материалов и сырья

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Санкт-Петербург

2007

Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна» на кафедре химической технологии и дизайна текстиля.

Научный руководитель:                                   доктор технических наук

профессор

Киселев  Александр  Михайлович

Официальные оппоненты:                               доктор химических наук

старший научный сотрудник

Телегин Феликс Юрьевич

кандидат технических наук

доцент

Михайловскя Анна Павловна

Ведущее предприятие:                                       ОАО «Советская Звезда»

(г.Санкт –Петербург)

Защита состоится 11 сентября 2007 г. в 11 час. на заседании диссертационного совета Д 212.236.01 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна» по адресу:  191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18, ауд. 241.

С диссертацией можно ознакомиться библиотеке Санкт –Петербурского      государственного университета технологии и дизайна

Автореферат разослан         июля 2007 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор технических наук

профессор                                                                                      А.Е.Рудин

1.    ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования

Активные красители занимают ведущие позиции в процессах колорирования   текстильных материалов: доля их использования среди других классов красящих веществ возросла до 30-35 %. Это обусловлено возможностью получения на материалах, прежде всего, из целлюлозных волокон, широкой гаммы интенсивных, ровных и прочных окрасок, соответствующих современным требованиям к художественно-колористическому оформлению и безопасности текстильной продукции.

Высокое качество колорирования активными красителями связано с образованием прочных химических (ковалентных) связей с функциональными группами волокнообразующего полимера. В то же время применение традиционных (монофункциональных) активных красителей сопряжено с проблемой их гидролиза, следствием которого является снижение степени полезного использования красителей, ухудшение колористических показателей окрасок, повышение загрязнения сточных вод красильно-отделочных предприятий. Достаточную технологическую сложность представляет удаление 20-30 % незафиксированного красителя при промывке текстильного  материала после крашения или печати.

Во многом решение указанных проблем может быть достигнуто при переходе к новому типу активных красителей, содержащих  в хромофорной системе две ( или более ) функциональные группы, способных к образованию ковалентных связей с волокном. Использование бифункциональных активных красителей обеспечивает повышенную степень их фиксации (до 90-95 %) на субстрате, сведение к минимуму гидролиза в водных растворах, интенсифицирование процессов промывки текстильных материалов и снижение загрязнения окружающей среды.

В связи с изложенным, задача комплексного теоретического и экспериментального исследования свойств бифункциональных активных красителей (БФК), особенностей их технологического применения, оптимизации рецептур и режимов крашения и печати хлопчатобумажных тканей, оценки качества их колорирования,  определения экономической и экологической эффективности разработанных процессов является актуальной и важной для развития перспективных способов колорирования текстиля.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с главным научным направлением кафедры химической технологии и дизайна текстиля, предусматривающим создание интенсифицированных и экологически ориентированных технологий отделки текстильных материалов, а также в рамках программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (Лентек 12.05-07)

Ряд экспериментальных исследований и опытно-производственных испытаний осуществлен на базе учебно-научно-инновационного комплекса «Текстиль: цвет и дизайн» при кафедре химической технологии и дизайна текстиля СПГУТД. Результаты диссертационной работы рекомендуются к использованию на текстильно-отделочных предприятиях, в том числе, Сирийской Арабской Республики, для колорирования целлюлозосодержащих текстильных материалов.

Цель работы  состоит в комплексном сравнительном исследовании свойств моно- и бифункциональных активных красителей и создания на этой основе эффективных технологий крашения и печатания целлюлозных текстильных материалов, позволяющих повысить степень полезного использования красящих веществ, качество колорирования хлопчатобумажных тканей и снизить загрязнение производственных сточных вод.

Для достижения поставленной цели исследования проводились в следующих основных направлениях:

- анализ применения активных красителей для колорирования хлопчатобумажных тканей с учетом особенностей свойств и условий использования БФК;

- сравнительное изучение коллоидно-химических, термодинамических свойств и реакционной способности активных красителей по отношению к целлюлозному волокну;

- исследование специфики гидролиза БФК и поиск путей его снижения в условиях колорирования в водных средах;

- оценка влияния различных факторов на реакционную способность степень ковалентной фиксации моно- и бифункциональных активных красителей;

- обоснование и разработка эффективных технологий крашения и печатания хлопчатобумажных тканей БФК;

- проведение испытаний разработанных технологий с оценкой их технико-экономической эффективности и экологической безопасности

Объекты и методы экспериментальных исследований

Экспериментальные исследования базировались на крашении и печатании хлопчатобумажной ткани 7 марками моно- и бифункциональных активных красителей по различным технологическим способам. Для оценки свойств водных растворов красителей и печатных красок, качества окрасок и рисунка на ткани использовались  необходимые методы физико-химических исследований (фото- и спектроколориметрии, определения термодинамического сродства, диффузии, кинетики гидролиза, реакционной способности активных красителей, вискозиметрии, микроскопии и др.). Цветовые характеристики окрасок определялись на спектроколориметре «Color I-5» фирмы «Gretag Macbeth» (Швейцария) со специальным программным обеспечением.                Среднестатистическая погрешность измерений в стандартных условиях не        превышала 5-7 %.

Научная новизна результатов работы:

- получены сравнительные данные о растворимости, степени агрегации, сорбционно-диффузионной активности по отношению к целлюлозному волокну моно- и бифункциональных активных красителей с различными хромофорными системами и реакционными группами;

- на основе электронных представлений обоснован эффект повышенной реакционной способности БФК и их ковалентной фиксации на целлюлозном субстрате;

- выявлена специфика кинетики гидролиза БФК, отмечена из повышенная устойчивость к гидролизу при повышенной температуре и в широком интервале рН;

- установлены аномальные реологические характеристики загусток на основе микрогетерогенных пенных систем, доказана минимальная десорбция БФК в процессах промывки напечатанных тканей с отсутствием замыва белого фона;

- осуществлен теоретически обоснованный выбор наиболее эффективных технологий крашения и печатания хлопчатобумажных тканей БФК

Практическая значимость результатов диссертационной работы состоит:

в создании эффективных технологий крашения и печати целлюлозных материалов бифункциональными активными красителями, реализация которых дает возможность:

- повысить степень полезного использования перспективных активных красителей, благодаря резкому повышению степени их фиксации и снижению гидролиза в печатных красках и красильных растворах;

- расширить цветовую гамму окрасок, улучшить их колористические и прочностные показатели;

- улучшить художественно-колористическое оформление текстильных изделий и их потребительские свойства;

- снизить расход и поступление в сточные воды текстильно-отделочных предприятий красителей, электролитов, текстильно-вспомогательных веществ,  повысить эффективность их обесцвечивания и очистки.     Разработанные технологии колорирования прошли производственные испытания и рекомендованы к применению при выпуске продукции на ООО «Юнти» и ОАО «Индантрен» (Санкт-Петербург).

Результаты диссертационной работы используются на производственном участке УНИК «Текстиль: цвет и дизайн», а также в учебном процессе кафедры  химической технологии и дизайна текстиля при подготовке специалистов по спец. «Химическая технология и оборудование отделочного производства», спец. «Химическая технология реставрации и облагораживания текстильных изделий, кожи  и меха» и спец. «промышленный дизайн текстиля».

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались, обсуждены и получили положительную оценку на Юбилейной научно-методической конференции, посвященной 170-ти летию кафедры химической технологии и дизайна текстиля (СПБ, СПГУТД, октябрь 2004 г.), научной конференции молодых ученых СПГУТД, посвященной 60-ти летию Победы (СПБ, СПГУТД, апрель 2005 г.), научно-технической конференции «Конъюктура рынка текстиля и пути создания конкурентоспособной продукции» (Москва, МГТУ им. А.Н.Косыгина, ноябрь 2005 г.), научно-практической конференции «Актуальные проблемы защиты окружающей среды» (Чебоксары, Чувашский государственный университет, 2006), Всероссийской научно-технической конференции аспирантов и студентов «Дни науки» (СПБ, СПГУТД, 2006-07 г.г.)

Публикации. По результатам диссертационного исследования опубликовано 7 печатных работ, список которых приведен в конце автореферата.

Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа состоит из аннотации, введения, 6 глав (1-литературно-аналитическая;  2-4 – экспериментальная; 5 – технико-экономическая и экологическая; 6 – методическая), основных выводов, списка литературных источников (168 наименований) и приложений. Диссертация изложена на          с. машинописного текста, содержит 26 рис. и 46 табл. Общий объем дтссртации составляет           с.

2.   СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационного исследования, сформулированы основные положения его научной новизны и практической значимости полученных результатов. Отражены позиции апробации работы, указаны ее структура и объем.

В первой главе осуществлен анализ литературных сведений в области колорирования целлюлозосодержащих текстильных материалов активными красителями. При этом рассмотрены свойства целлюлозных волокон как объектов крашения и печатания и активных красителей, сообщающих окраски волокнистому субстрату. Отмечено, что большинство трудов ученых

и специалистов (Г.Е.Кричевский, А.А.Хархаров, Б.Н.Мельников, И.Я.Калонтаров, В.В.Карпов, Л.А.Ковжин, Zollinger H, Hildebrand D, Vikkerstaff Th. и др.) относятся к описанию свойств и применению монофункциональных активных красителей. В результате литературного поиска установлена перспективность перехода к использованию БФК, имеющих ряд технологических преимуществ, отмечен дефицит информации о физико-химических свойствах и особенностях применения этих красителей. В соответствии с этим определены основные  задачи и направления выполнения экспериментальных исследований с целью оценки специфики состояния и поведения БФК в процессах крашения и печатания хлопчатобумажных тканей и построения на этой основе соответствующих эффективных технологий.

Во второй главе на основании сравнительного исследования свойств 7 марок моно- и бифункциональных активных красителей с различными хромофорными системами и реакционными группами выработаны рекомендации по их использованию в процессах колорирования хлопчатобумажных тканей.

В частности, проведено сравнительное изучение растворимости указанных красителей. Установлено, что БФК ( БФ-красный 6С и БФ-синий), несмотря на высокую молекулярную массу, обладают высокой водной растворимостью, благодаря наличию в их структуре  3-4 гидрофильных сульфогрупп. Доказано, что это не приводит к снижению прочности окрасок к мокрым обработкам, вследствие высокой степени ковалентной фиксации БФК на целлюлозном субстрате (табл. 1).

Таблица 1.- Растворимость активных красителей в воде и

устойчивость окрасок хлопчатобумажной ткани

| Маркаактивного красителя Цемесс. | Тип ак- тивного цетра | Молекулярная Масса ,a.e.m | Количество сульфогрупп | Растворимость В воде,г/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ярко-красный 5СХ | ДХТ | 615.0 | 3 | 80.4 |
| Ярко-красный 6С | МХТ | 801.5 | 3 | 85.3 |
| Бордо 4 СТ | ВС | 792.0 | 4 | 88.2 |
| Ярко-голубой КХ | ДХТ | 681.4 | 2 | 77.6 |
| Ярко-голубой К | МХТ | 840.1 | 3 | 73.3 |
| БФ-красный 6С | МХТ+ ВС | 995.5 | 3 | 90.2 |
| БФ-синий | МХТ+ ВС | 837.2 | 3 | 86.6 |

Продолжение табл. 1

| Марка красителя | Устойчивость окраски к стирке,балл |  |
| --- | --- | --- |
|  | При 400С | При кипении |
| Ярко-красный 5СХ | 5/5/5 | 4/5/5 |
| Ярко-красный 6С | 4/5/5 | 4/4/5 |
| Бордо 4 СТ | 4/5/5 | 4/4/5 |
| Ярко-голубой КХ | 5/5/5 | 5/5/5 |
| Ярко-голубой К | 5/5/5 | 4/5/5 |
| БФ-красный 6С | 5/5/5 | 5/5/5 |
| БФ-синий | 5/5/5 | 5/5/5 |

Примечание: тип красителя:  ДХТ- дихлортриазиновый; МХТ – монохлор                            триазиновый; ВС- винилсульфоновый

Состояние активных красителей в красильной ванне (печатной краске) оказывает большое влияние на результаты технологического процесса. На основании анализа изменения спектров поглощения водных растворов активных красителей показано, что степень их ассоциации увеличивается с повышением концентрации красителя и нейтрального электролита (NaCl, Na2SO4) и уменьшается с ростом концентрации мочевины и температуры. Отмечено, что БФК менее чувствительны к агрегации в присутствии электролита и легче диспергируются при концентрации мочевины 100-150 г/л. На основании результатов эксперимента показаны пути регулирования состояния БФК в красильных растворах с помощью технологических факторов, что позволяет повысить качество окрасок хлопчатобумажной ткани.

Важность изучения диффузионно-сорбционных характеристик красителей обусловлена тем, что они определяют продолжительность процесса колорирования, интенсивность, ровноту и прочность полученных окрасок. Путем нахождения времени половинного крашения по кинетическим кривым сорбции активных красителей были рассчитаны коэффициенты их диффузии в целлюлозный субстрат. Установлено, что по диффузионной активности БФК в ряду активных красителей других типов занимают промежуточное положение

МХТ     БФК     ВС    ДХТ

Показано, что ускорение диффузии (а, следовательно, и процесса крашения) в наибольшей степени достигается при повышении концентрации мочевины и температуры крашения. С учетом разницы концентраций красителя в волокне и в растворе с использованием уравнения

- 0 = RT {ln CВ + Z . Ln [Na]+В – (Z+1).ln V- lnCР – Z. ln [Na]+Р }

осуществлен расчет величин термодинамического сродства активных красителей к целлюлозному волокну (табл. 2)

Таблица 2. - Величины коэффициентов диффузии и сродства активных

красителей к целлюлозному волокну

| Марка активного красителя | Тип красителя | Коэффициент диф- Фузии,D.109СM2C | −Δμ0, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- |
| Ярко-красный 5СХ | ДХТ | 2.62 | 7.89 |
| Ярко-красный 6С | МХТ | 4.67 | 6.11 |
| Бордо 4 СТ | ВС | 2.89 | 3.24 |
| Ярко-голубой КХ | ДХТ | 2.80 | 6.59 |
| Ярко-голубой К | МХТ | 4.80 | 4.50 |
| БФ-красный 6С | МХТ+ВС | 3.50 | 7.03 |
| БФ-синий | МХТ+ВС | 3.36 | 8.04 |

Анализ полученных результатов выявил высокие значения выбираемости и

сродства БФК (при их средней диффузионной активности), которые сравнимы с аналогичными показателями для дихлортриазиновых красителей.

Данный вывод позволяет предположить наличие высокой реакционной способности у бифункциональных активных красителей. На основании определения констант скорости взаимодействия активных красителей с целлюлозным волокном  получен следующий ряд, характеризующий их реакционную способность

БФК  ДХТ  МХТ  ВС

Отмечено, что при одновременном присутствии в хромофорной системе БФК  монохлортриазиновой и винилсульфоновой групп их реакционная способность выше, чем у монофункциональных красителей, что связано со спецификой электронных взаимодействий в молекуле БФК. Специально проведенными экспериментами выявлена корреляция между реакционной способностью и степенью ковалентной фиксации активных красителей на целлюлозном волокне, которая для БФ-красного 6С и БФ-синего превышает 90 % при крашении хлопчатобумажной ткани по плюсовочно-запарному и плюсовочно-термофиксационному способам (табл. 3 ). Определен характер влияния влажно-тепловых обработок на степень фиксации активных красителей. Показано, что полученные результаты для запарного и термического способов сопоставимы между собой. Отмечено, что высокая реакционная способность БФК позволяет ускорить процесс крашения.

Склонность активных красителей к гидролизу является их основным недостатком, вызывающим непроизводительную потерю красящего вещества. В результате изучения кинетики гидролиза исследуемых активных красителей установлено, что БФК реагируют с водой в гораздо меньшей степени по сравнению с монофункциональными красителями (рис. 1)

Таблица 3. - Значения констант скорости взаимодействия и степени

ковалентной фиксации активных красителей на хлопча-

тобумажной ткани

| Марка активного красителя | Тип красителя | Способ крашения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плосовочно –термофи- ксационный |  | Плосовочно –запарной |  |  |  |
|  |  | Кцелл,мин−1 | СФ,00 | Кцелл,мин−1 |  | СФ,00 |  |
| Ярко-красный 5С Х | ДХТ | 0.354 | 72.3 | 0.408 |  | 68.3 |  |
| Ярко-красный 6С | МХТ | 0.249 | 68.6 | 0.153 |  | 63.7 |  |
| Бордо 4 СТ | ВС | 0.243 | 75.4 | 0.263 |  | 65.0 |  |
| Ярко-голубой КХ | ДХТ | 0.381 | 81.1 | 0.402 |  | 71.0 |  |
| Ярко-голубой К | МХТ | 0.297 | 74.3 | 0.131 |  | 68.0 |  |
| БФ-красный 6С | МХТ+ВС | 0.451 | 90.3 | 0.474 |  | 93.3 |  |
| БФ-синий | МХТ+ВС | 0.461 | 92.4 | 0.490 |  | 94.6 |  |
| Рис.1 гидролиз моно-и бифункциональных активных красителей в щелочной среде |  |  |  |  | 1- ярко-красный 5 СХ; 2 – ярко-красный 6С; 3 – бордо 4 СТ; 4 – ярко-голубой КХ; 5 – ярко-голубой К; 6 – БФ-0красный 6С; 7 – БФ-синий |  |  |

Показано, что БФК более устойчивы к щелочному гидролизу (в интервале рН = 6.8-13.1) и в условиях повышенных температур (70-800 С), вследствие преимущественного взаимодействия активных групп с гидроксильными груп                                                        пами целлюлозного волокна.

Таким образом, на основании проведенных исследований доказана целесообразность использования БФК в процессах крашения хлопчатобумажных тканей.

В третьей главе осуществлен выбор и проведена оптимизация технологии крашения БФК. Сделан сравнительный анализ показателей интенсивности, насыщенности ( С), ровноты ( Е) и прочности окрасок, полученных при крашении хлопчатобумажной ткани исследуемыми активными красителями по различным технологическим способам: периодическому, плюсовочно-запарному, плюсовочно-термофиксационному и плюсовочно-накатному («холодному»). Установлено, что окраски, полученные при использовании БФК характеризуются максимальной интенсивностью, насыщенностью, ровнотой (минимальное цветовое различие) и устойчивостью окрасок на уровне, преимущественно, 5 баллов (табл. 4)

Таблица 4. -  Колористические показатели окрасок хлопчатобумажной ткани активными красителями

|  | Ярко красный 5сх |  | Ярко красный 6с |  | Бордо- 4ст |  | Бф –красный 6с |  | бф -синый |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΔС | ΔЕ | ΔС | ΔЕ | ΔС | ΔЕ | ΔС | ΔЕ | ΔС | ΔЕ |
| П | 2.14 | 3.18 | 1.82 | 2.76 | 1.75 | 2.91 | 2.34 | 3.32 | 3.04 | 3.40 |
| П-З | 2.57 | 3.81 | 2.41 | 3.16 | 2.11 | 3.15 | 2.63 | 3.91 | 3.29 | 4.10 |
| П-Т | 2.40 | 4.23 | 2.38 | 4.02 | 2.02 | 3.97 | 2.82 | 4.38 | 3.15 | 4.40 |
| П-Н | 2.16 | 3.72 | 1.92 | 3.02 | 1.83 | 3.21 | 2.35 | 3.74 | 2.91 | 4.08 |

Примечание:  способы крашения- П – периодический; П-З – плюсовочно-запарной; П-Т – плюсовочно-термофиксационный; П-Н – плюсовочно-накатной

Вследствие высокой реакционной способности БФК при их применении целесообразно использование выравнивателей окрасок. Обобщенный анализ полученных данных позволил  выявить наиболее эффективные технологии крашения БФК, которые можно расположить в следующий убывающий ряд

П-З  П  П-Т  П-Н

В ходе специального эксперимента установлена низкая степень десорбции БФК в процессе промывки окрашенной ткани ( 3-6 %), что обуславливает малое поступление красителя в сточные воды красильно-отделочных производств текстильных предприятий

Четвертая глава содержит результаты исследований по разработке рациональной технологии печатания хлопчатобумажных тканей с использованием БФК. Вследствие возможности взаимодействия активных красителей с гидроксилсодержащими полимерами,  осуществлен обоснованный выбор загустителей для печатания БФК (альгинаты, эфиры целлюлозы и крахмала, вспененные загустки). В результате оценки реологических свойств выбранных загустителей и печатных красок на их основе (в диапазоне скоростей сдвига 1.5-1312 с-1) определены их рабочие концентрации. Установлено, что лучшие показатели эффективной вязкости, структурированности, тиксотропного восстановления и кинетической устойчивости структуры имеют составы на основе альгината натрия (6 % ) и манутекса RS (3.5 %) (табл. 5 )

Таблица. 5- Реологические свойства загусток и красок для печати

активными красителями

| Печатная краска на основе | Реологические свойства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | η1.5,Па с | η1312,Па с | ПС | АсР,00 | Ук,00 |
| Альгинат натричя600 | 38.6 | 1.74 | 27.6 | 83.4 | 55.6 |
| КМЦ 1000 | 37.4 | 0.59 | 21.4 | 77.6 | 43.3 |
| СольветозС-5 800 | 33.5 | 0.58 | 18.3 | 79.2 | 38.7 |
| Манутекс RS 3.500 | 41.2 | 0.84 | 33.5 | 88.5 | 63.8 |
| Пенная | 39.8 | 1.24 | 48.2 | 97.4 | 81.4 |

При проведении эксперимента выявлено аномальное реологическое поведение

вспененных композиций (кратность пены 2-3), которое проявляется в эффектах дилантасии и реопексии, вследствие высокой упругости пузырьков газовой фазы.

Установлено, что у рекомендуемых печатных составов при их хзранении в течение 3 суток реологические показатели изменяются незначительно (в сторону уменьшения). Доказано закономерное снижение степени ковалентной фиксации  активных красителей при хранении красок, отмечено, что для БФК временной гидролиз протекает менее интенсивно по сравнению с монофункциональными красителями.

При оценке качества узорчатой расцветки хлопчатобумажной ткани  красок позволяет в процессе плоской фотофильмпечати сформировать рисунки с четким контуром, необходимой степенью пропечатки материала, интенсивными и ровными окрасками (табл. 6 )

Таблица 6. – Качественные  показатели печати хлобчатобумажной

Ткани активными   красителями

| Марка красителя | Вид загустителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Альгинат натрия 600 |  | Манутекс RS 3.500 |  |
|  | ΔL..10−3M | Степень пропечатки.,00 | ΔL..10−3M | Степень пропечатки,00 |
| Ярко-красный 5СХ | 0.210 | 62.5 | 0.175 | 45.4 |
| Ярко-красный 6С | 0.215 | 67.4 | 0.170 | 53.6 |
| Бордо 4СТ | 0.220 | 59.1 | 0.180 | 54.8 |
| БФ-красный 6С | 0.210 | 63.8 | 0.175 | 48.7 |
| БФ-синый | 0.205 | 69.4 | 0.185 | 57.3 |

Практически важно отметить, что ввиду практически полной фиксации БФК на ткани при ее интенсивной промывке не наблюдается десорбции красителя и замыва белого фона.

Предложенные способы печатания БФК позволяют повысить уровень художественно-колористического оформления  текстильных материалов и изделий.

В пятой главе  диссертации дана оценка технико-экономической эффективности и степени экологической безопасности разработанных технологий крашения и печатания БФК. Приведены оптимизированные технологические регламенты для крашения и печатания хлопчатобумажных тканей, выделены технологические, экономические и экологические преимущества применения БФК. С учетом минимального поступления красителей в стоки красильно-отделочного производства даны рекомендации по локальной  очистке промывных и сточных вод методом фотохимической деструкции  красителей (преимущественно азостроения) с последующей микробиологической доочисткой продуктов их разрушения.

В шестой главе  дана характеристика объектов и методов экспериментальных исследований, а также погрешности проведенных измерений.

В приложении  содержатся акты производственных испытаний разработанных технологий колорирования текстильных материалов с использованием БФК

3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- На основании анализа научно-технической информации установлена перспективность использования БФК в процессах крашения и печатания текстильных материалов из целлюлозных волокон. Выявлены проблемы их применения, сформулированы задачи, решение которых требует проведения комплексных исследований, направленных на повышение эффективности указанных технологий.

- Установлено, что высокая растворимость БФК, обусловленная повышенным содержанием сульфогрупп, не приводит к снижению устойчивости окрасок, вследствие высокой степени ковалентной фиксации красителя на волокне.

- Показано, что диффузионная активность БФК занимает промежуточное положение между хлортриазиновыми и винилсульфоновыми активными красителями. Определены высокие показатели термодинамического сродства и выбираемости БФК по отношению к целлюлозному волокну, сопоставимые с показателями для дихлортриазиновых красителей.

- На основе электронных представлений дано объяснение высокой реакционной способности БФК. Выявлена корреляция между этой способностью и степенью ковалентной фиксации красителя, которая для  БФ-красного 6С и БФ-синего на целлюлозном волокне превышает 90 % при крашении по периодической и непрерывной технологиям.

- Определен характер влияния температуры и продолжительности влажно-тепловых обработок на степень фиксации БФК. Установлено, что результаты крашения для запарного и термического способов фиксации красителя сопоставимы между собой. Доказана возможность ускорения процесса крашения при использовании БФК.

- Исследование кинетики гидролиза активных красителей показало, что что БФК гидролизуются в меньшей степени и более устойчивы к щелочному гидролизу (в интервале рН от 6.8 до 13.1) и действию повышенных температур

- Дана оценка качества крашения хлопчатобумажных тканей по различным технологическим способам. Установлено, что показатели насыщенности, ровноты и устойчивости окрасок при применении БФК выше по сравнению с монофункциональными красителями.

- На основании изучения реологических свойств осуществлен обоснованный выбор загустителй для печатания БФК. Показано, что лучшие показатели эффективной вязкости, степени тиксотропного вос-

становления и кинетической устойчивости структуры имеют печатные составы на основе альгината натрия (6%) и манутекса RS (3.5%). Отмечено аномальное реологическое поведение вспененных красок, которое проявляется в эффектах дилантасии и реопексии, вследствие высокой упругости пузырьков газовой фазы.

- Установлено закономерное снижение степени ковалентной фиксации активных красителей в процессе хранения печатных красок. Отмечено, что для БФК временной гидролиз протекает менее интенсивно по сравнению с разными типами монофункциональных красителей.

- Проведена оценка качества узорчатой расцветки хлопчатобумажной ткани активными красителями по способу фотофильмпечати. Установлено, что применение рекомендуемых составов с БФК позволяет сформировать рисунки с четким контуром, необходимой степенью пропечатки ткани, яркими, ровными и прочными окрасками. Отмечено, что в условиях интенсивной промывки не наблюдается десорбции БФК и замыва фона напечатанной ткани, вследствие низкого содержания гидролизованной формы красителя.

- Разработана технология печатания хлопчатобумажных тканей БФК, обеспечивающая высокое качество художественно-колористического оформления и минимальное поступление красителя в промывные и сточные воды.

- Выделены технико-экономические преимущества технологий колорирования БФК. Рекомендовано применение при их реализации локальной очистки промывных и сточных вод методом фотохимической деструкции красителей с последующей микробиологической доочисткой продуктов их разрушения.

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие работы:

1.  Хассан С., Киселев А.М. О возможности повышения степени ковалентной фиксации активных красителей при крашении тканей из целлюлозных волокон // Материалы Юбилейной научно-методической конф., посвященной 170-ти летию кафедры ХТ и ДТ.- СПБ, СПГУТД.-2004: С.10,11

2. Киселев А.М., Хассан С. Крашение хлопчатобумажных тканей бифункциональными активными красителями // Тезисы доклада научно-техн. конф. молодых ученых СПГУТД, посвященной 60-ти летию Победы.- СПБ, СПГУТД.-2005.- С. 212

3. Хассан С, Киселев А.М., Ковалева Т.В. Особенности применения бифункциональных активных красителей // Сборник научн. трудов конф.: «Конъюктура рынка текстиля и пути создания конкурентоспособной продукции».- М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина.- 2005.- С. 118-122.

4. Киселев А.М., Хассан С. Колорирование тканей бифункциональными активными красителями // Сборник трудов Всероссийской конф. студентов и аспирантов СПГУТД («Дни науки»).- СПБ, СПГУТД.-2006.-С. 87.

5. Хассан С., Киселев А.М. О степени полезного использования активных красителей // Сборник трудов конф.: «Актуальные проблемы защиты окружающей среды».- Чувашский ГУ, Чебоксары.- 2006.-С. 132-136.

6. Киселев А.М., Хассан С. Оценка эффективности применения БФК при крашении и печатании тканей // Сборник трудов аспирантов СПГУТД.- СПБ, 2007.

Статьи  в журналах  ВАК РФ:

7. Хассан С., Киселев А.М. Применение бифункциональных активных красителей при колорировании хлопчатобумажных тканей // Известия вузов: технология текст. пром-сти.- 2007.-N   1-C.    С. 68-70

Подписано в печать 27.06.2007 г. Печать трафаретная

Усл. печ. л. 1.0. Формат 60×84  1/16

Тираж 100 экз. Заказ

Отпечатано  в типографии СПГУТД

191028, Санкт-Петербург ,ул. Моховая, д.26